Spezifikation / technical data sheet

| Produktbezeichnung: product name | ## Polsterkunstleder artificial leather for upholstery | ## Vonyl P 3039 |
| --- | --- | --- |
| Träger: fabric | ## Polyester-Trikot polyester- jersey | ca. 90 g/m² |

| Prüfvorschrift test method | Prüfparameter characteristics |  | Einheit unit | Wert value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIN EN ISO 2286-2 | Flächengewicht total weight |  | g/m² | 650  40 |
| DIN EN ISO 2286-3 | Dicke thickness |  | mm | 1,1  0,1 |
| DIN 53354 | Reißkraft tensile strength | längs / length quer / across | N N |  350  200 |
| DIN 53354 | Reißdehnung elongation | längs / length quer / across | % % |  50  125 |
| DIN 53356 | Weiterreißkraft tear strength | längs / length quer / across | N N |  25  25 |
| DIN 53506 | Stichausreißkraft stitch burst strength | längs / length quer / across | N N |  40  40 |
| DIN 53357 | Trennkraft adhesion | längs / length quer / across | N N |  30  15 |
| DIN 53359 | Dauerknickverhalten/ resistance to repeated flexing - Normalklima/ at normal temperature # DIN 50014-23/50-2 | längs / length quer / across | Knickungen/ cycles |  50 000  50 000 |
|  | - bei -10°C at -10°C | längs / length quer / across | Knickungen/ cycles |  5 000  5 000 |

(Seite 2 – P 3039)

| Prüfvorschrift test method | Prüfparameter characteristics | Einheit unit | Wert value |
| --- | --- | --- | --- |
| DIN 75200 / ISO 3795 / MVSS 302 DIN 4102/B2 DIN EN 1021/T.1+T.2 ISO 8191 NFP 92501-7 | Flammfestigkeit fire resistance ### Schwerentflammbarkeit flame retardent | Selbstverlöschend selfextinguishing B 2 erfüllt passed M 2 |  |
| DIN 53361 | Kältebeständigkeit low temperature resistance | °C | - 20 |
| DIN EN 20811 | Wasserdichtheit water proofness | cm WS |  200 |

Datum/ date:  06.02.06