FICHE TECHNIQUE

Article PADOVA tissu enduit PVC pour revêtement non feu MVSS 302

support Coton - Jersey environ 65g/m²

| PARAMETRES | UNITE DE MESURE | VALEURS |
| --- | --- | --- |
| Poids total DIN 53352 équivalent à EN 2286 | g/m² | 515  30 |
| Epaisseur DIN 53353 équivalent à EN 2286 | mm | 1.0  0.1 |
| Résistance à la rupture DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal(Newton) Transversal (Newton) |  280  140 |
| Résistance à l’allongement DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal(%) Transversal (%) |  35  150 |
| Déchirure amorcée DIN 53356 équivalent à ISO 4674 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) |  12  15 |
| Résistance au coup de pointe DIN 53506 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) |  30  40 |
| Résistance au décollement DIN 53357 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) |  20  20 |
| Résistance à la lumière DIN 54004 | Note |  5 |
| Résistance à la flexion DIN 53359/ form A Climat normal DIN 50014-23/50-2 Température -10°C | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) |  50 000 pliures  50 000 pliures  5 000 pliures  5 000 pliures |
| Résistance au feu MVSS 302/ DIN 75200 | mm/min |  100 |
| Imperméabilité DIN 53386 | cm WS |  150 |
| Résistance à l’abrasion DIN 53863/TL.3 | tours |  30 000 |
| Résistance des couleurs DIN 54021 à sec Essence | Note Note |  5  5 |