FICHE TECHNIQUE

Article PERI – P 3049 P

Similicuir sans Phtalates – Polyester / Viscose / Jersey 						environ 70 g/m²

| PARAMETRES | UNITE DE MESURE | VALEURS |
| --- | --- | --- |
| Poids total DIN 53352 équivalent à EN 2286 | g/m² | 650 ± 40 |
| Epaisseur DIN 53353 équivalent à EN 2286 | mm | 1.1 ± 0.1 |
| Résistance à la rupture DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal(Newton) Transversal (Newton) | ³ 300 ³ 150 |
| Résistance à l’allongement DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal(Newton) Transversal (Newton) | ³ 30 ³ 120 |
| Déchirure amorcée DIN 53356 équivalent à ISO 4674 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | ³ 15 ³ 15 |
| Résistance au coup de pointe DIN 53506 | Longitudinal (en %) Transversal (en %) | ³ 30 ³ 30 |
| Résistance au décollement DIN 53357 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | ³ 20 ³ 20 |
| Résistance à la lumière DIN EN ISO 105-BO2 | Note | ³ 6 |
| Résistance à la flexion DIN 53359/ form A Climat normal DIN 50014-23/50-2 Température -10°C | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | ³ 50 000 pliures ³ 50 000 pliures ³ 5 000 pliures ³ 5 000 pliures |
| Résistance au feu ISO 3795 / MVSS 302 EN 1021/T 1 EN 1021/T 2 | mm/minute | 100 test réussi test réussi |
| Biocompatibilité / Citotoxicité Irritation et sensibilité DIN EN ISO 10993-10 : 2002 SOP 09-013 |  | test réussi |
| Résistance à l’eau DIN EN 20811 | cm colonne d’eau | ³ 200 |
| Résistance à l’abrasion - Test Martin Dale EN ISO 5470 - 2 | Nbre Cycles | ³ 51200 |