FICHE TECHNIQUE

Article PISA tissu enduit PVC pour revêtement Non feu MVSS 302

support Coton - Polyester - Jersey environ 65g/m²

| PARAMETRES | UNITE DE MESURE | VALEURS |
| --- | --- | --- |
| Poids total DIN 53352 équivalent à EN 2286 | g/m² | 665 + ou - 30 |
| Epaisseur DIN 53353 équivalent à EN 2286 | mm | 1.1 + ou - 0.1 |
| Résistance à la rupture DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal(Newton) Transversal (Newton) | > ou = 300 > ou = 160 |
| Résistance à l’allongement DIN 53354 équivalent à ISO 1421 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | > ou = 35 > ou = 150 |
| Déchirure amorcée DIN 53356 équivalent à ISO 4674 | Longitudinal (en %) Transversal (en %) | > ou = 20 > ou = 15 |
| Résistance au coup de pointe DIN 53506 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | > ou = 40 > ou = 40 |
| Résistance au décollement DIN 53357 | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | > ou = 20 > ou = 20 |
| Résistance à la lumière DIN 54004 | Note | > ou = 5 |
| Résistance à la flexion DIN 53359/ form A Climat normalDIN 50014-23/50-2 Température -10°C | Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) Longitudinal (Newton) Transversal (Newton) | > ou = à 50000 pliures > ou = à 50000 pliures > ou = à 5000 pliures > ou = à 5000 pliures |
| Résistance au feu ISO 3795 | mm/min | < ou = à 100 |
| Résistance à la pénétration de l’eau DIN EN 20811 | cm WS | > ou = à 150 |
| Résistance à l’abrasion DIN 53863 / TL 2 | tours minute | > ou = à 30000 |
| Vitesse d’abrasion DIN 54021 Essais sur mouillé longitudinal Essais à sec transversal | Note Note | > ou = à 5 > ou = à 5 |
| Broyage des couleurs DIN 54021 essais à froid essais avec Benzine | Note Note | > ou = à 5 > ou = à 5 |